ЭЛЕКТРОННЫЕ СОСТОЯНИЯ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ

В изолированном атоме значения энергии электрона дискретны и определяются силами притяжения к ядру и силами отталкивания от других электронов. При образовании твердого тела атомы настолько сближаются друг с другом, что между ними возникают новые силы взаимодействия: силы отталкивания между ядрами и между электронами соседних атомов и силы притяжения между всеми ядрами и всеми электронами. Под действием этих сил энергетические состояния электронов в атомах изменяются: энергия одних электронов несколько увеличивается, других - уменьшается. Кроме того, при сближении атомов происходит перекрытие внешних электронных оболочек, что приводит к изменению характера движения электронов.

Электроны, находящиеся на внешнем энергетическом уровне одного атома, могут переходить без затраты энергии на такой же уровень другого атома и таким образом перемещаться по всему кристаллу. В этом случае уже нельзя говорить о принадлежности какого-то электрона определенному атому - электрон принадлежит всем атомам решетки одновременно, т.е. при перекрытии электронных оболочек происходит обобществление электронов.

На энергетической шкале вместо отдельных уровней у изолированного атома в кристалле образуются энергетические зоны (рис.1) (a - расстояние равное постоянной решетки кристалла, b >> a - расстояние между изолированными атомами). Число уровней в энергетических зонах  равно числу атомов в твердом теле. Следовательно, процесс образования твердого тела сопровождается расщеплением энергетических уровней в энергетические зоны.

Расщеплению в зоны подвергаются и стационарные, и возбужденные уровни. Разным энергетическим уровням соответствуют различные значения кинетической и потенциальной энергий электронов. Ширина энергетических зон определяется природой атомов, из которых состоит кристалл, и структурой кристалла.

Уровни в разрешенной зоне расположены близко друг к другу, и их заполнение подчиняется запрету Паули. Экспериментальные значения энергий, полученные для ширины зон, не превышают единиц электрон-вольт, поэтому в кристалле объемом в один кубический сантиметр, содержащем 1022 - 1023 атомов, количество уровней в разрешенных зонах равно 1022 - 1023, а отличие в энергии между соседними уровнями составляет примерно 1022 - 1023 эВ.

Ширина запрещенных зон зависит также от степени перекрытия электронных оболочек. Степень перекрытия внешних оболочек больше, чем внутренних, следовательно, расщепление энергетических уровней, соответствующих внешним оболочкам, больше и также больше ширина разрешенных зон. Для самых внутренних оболочек взаимодействия не существует, поэтому энергетические уровни электронов остаются нерасщепленными, как в изолированных атомах.

Порядок расположения зон на энергетической шкале может не соответствовать порядку расположения энергетических уровней в изолированном атоме. Зона, образовавшаяся от расщепления более низкого уровня, может оказаться в спектре значений энергии твердого тела более высокой. Подобно энергетическим уровням в изолированных атомах энергетические зоны могут быть полностью заполненными, частично заполненными и свободными. Так как внутренние оболочки в изолированных атомах заполнены, то и соответствующие им зоны также оказываются заполненными.

Разрешенные зоны отделены друг от друга областями значений энергии, которыми не могут обладать электроны - запрещенными зонами. Ширина разрешенных зон при перемещении вверх по энергетической шкале возрастает, а ширина запрещенных зон соответственно уменьшается.

Электроны могут переходить из нижней разрешенной зоны в верхнюю, но для этого, так же как и в изолированном атоме, требуется дополнительная энергия, равная ширине запрещенной зон dEg,  а в верхней зоне должны быть свободные уровни. Электроны могут переходить с уровня на уровень внутри зоны.

По характеру заполнения зон все тела можно разделить на две группы.

К первой группе относятся тела, у которых над целиком заполненными зонами располагается зона, заполненная лишь частично (рис.2-а). Такая зона возникает в том случае, когда атомный уровень, из которого она образуется, заполнен в атоме не полностью, как это имеет место, например, у щелочных металлов.

Частично заполненная зона может образоваться также и вследствие наложения заполненных зон на пустые или частично заполненные, как это имеет место у бериллия и щелочноземельных элементов (рис.2-б).

Наличие зоны, заполненной лишь частично, присуще металлам.

Ко второй группе относятся вещества, у которых над целиком заполненными располагаются пустые зоны (рис.2-в,г). Типичным примером таких веществ являются химические элементы IV группы таблицы Менделеева - углерод в модификации алмаза, кремний, германий и серое олово, имеющее структуру алмаза. К этой же группе веществ относятся многие химические соединения - окислы металлов, нитриды, карбиды, галогениды щелочных металлов и т.д.

Согласно зонной теории твердых тел, электроны внешних энергетических зон имеют практически одинаковую свободу движения во всех телах независимо от того, являются они металлами или диэлектриками. Движение осуществляется путем туннельного перехода электронов от атома к атому. Несмотря на это, электрические свойства этих тел, в частности удельная электропроводность, различается у них на много порядков: у металлов  = 107 Ом-1 м-1, у хороших диэлектриков   < 10-11 Ом-1 м-1.

Таким образом, наличие свободных электронов, способных перемещаться по кристаллу, является лишь необходимым, но не достаточным условием появления у тел проводимости.

Достаточным условием появления у тел высокой проводимости является наличие в их энергетическом спектре энергетических зон, укомплектованных электронами лишь частично, как это имеет место у типичных металлов (рис.2-а,б). Отсутствие же таких зон в энергетическом спектре твердых тел второй группы делает их непроводниками, несмотря на наличие в них свободных электронов, способных двигаться по всему кристаллу.

По ширине запрещенной зоны вещества второй группы условно делятся на диэлектрики и полупроводники. К диэлектрикам относятся вещества, имеющие относительно широкую запрещенную зону. У типичных диэлектриков ΔEg  > 3 эВ.

К полупроводникам относят тела, имеющие сравнительно узкую запрещенную зону (рис.2-г). У типичных полупроводников  ΔEg  1 эВ.

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ

Электропроводность чистых металлов обусловлена дрейфом свободных носителей заряда одного знака. В подавляющем большинстве чистых металлов такими носителями являются свободные электроны. Однако в ряде металлов, таких, например, как бериллий, цинк и др., свободными носителями заряда являются дырки.

Проводимость   электронных металлов описывается формулой:

  = qnμ ,

где q - величина заряда, n - концентрация носителей заряда, μ - подвижность носителей заряда.

Так как металлы являются вырожденными проводниками, то концентрация n электронного газа в них практически не зависит от температуры Т. Поэтому зависимость удельной электропроводности  от температуры Т полностью определяется температурной зависимостью подвижности μ электронов вырожденного электронного газа.

В чистых металлах в области высоких температур подвижность свободных носителей заряда μ ~ T -1, в области низких температур - μ ~ T -5, в области температур, близких к абсолютному нулю, подвижность носителей перестает зависеть от температуры.

Удельная электропроводность  и удельное сопротивление r чистых металлов: в области высоких температур -   = A / T , r  = aT, в области низких температур  -   = B / T 5, r  = bT 5,

здесь  A, B, a, b - коэффициенты пропорциональности.

На рис. 9 показана схематическая кривая зависимости удельного сопротивления r  чистых металлов от температуры T. В области высоких температур графиком r (T) является прямая, в области низких температур - парабола 5-й степени, и вблизи абсолютного нуля, где основное значение имеет рассеяние на примесях, - прямая, параллельная оси температур Т.

СОБСТВЕННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

К собственным полупроводникам относятся ряд чистых химических элементов (германий - Ge, кремний - Si, селен - Se, теллур - Te и др.) и многие химические соединения, такие, например, как арсенид галлия (Ga As), арсенид индия (In As), карбид кремния (SiC) и т.д.

При абсолютном нуле валентная зона собственных полупроводников укомплектована полностью (рис.10-а), зона проводимости является пустой, поэтому при абсолютном нуле собственный полупроводник, как и диэлектрик, обладает нулевой проводимостью.

Однако с повышением температуры в результате термического возбуждения электронов валентной зоны часть из них приобретает энергию, достаточную для преодоления запрещенной зоны и перехода в зону проводимости (рис.10-б). Это приводит к появлению в зоне проводимости свободных электронов, а в валентной зоне - “дырок”. При приложении к такому кристаллу внешнего поля в нем возникает направленное движение электронов зоны проводимости и дырок валентной зоны, приводящее к появлению электрического тока. Кристалл становится проводящим.

Чем уже запрещенная зона и выше температура кристалла, тем больше электронов переходит в зону проводимости, поэтому тем большую электропроводность приобретает кристалл.

Следовательно, проводимость полупроводников является проводимостью возбужденной: она появляется под воздействием внешнего фактора, способного сообщить электронам валентной зоны энергию, достаточную для переброса их в зону проводимости. Такими факторами могут быть: нагревание полупроводников, облучение их ионизирующим излучением, внешние поля и др.

Полупроводники высокой степени очистки в области не слишком низких температур обладают электрической проводимостью, обусловленной наличием в них собственных носителей заряда - электронов и дырок. Эту проводимость называют собственной проводимостью полупроводника.

В соответствии с наличием в собственном полупроводнике двух типов носителей - электронов и дырок - удельная электропроводность его складывается из проводимости  n = qniμn  , обусловленной наличием свободных электронов, имеющих концентрацию ni и подвижность μn, и проводимости  p = qpiμp, обусловленной наличием дырок, имеющих концентрацию pi  и подвижность μp. Так как ni  = pi  , то полная проводимость собственного полупроводника

i = n + p =  q ni( μn +μp) .

Концентрация электронов и дырок в собственном полупроводнике

ni=22πmnmp kT/h232e−ΔEg2kT

где mn*, mp*- эффективная масса электронов и дырок соответственно, которая отличается от массы покоя и в разных частях зоны может быть как больше, так и меньше массы покоя и даже меньше нуля.

Или                                  ni ~ (kT)3/2 e- ΔEg / 2kT.

Подвижность носителей μ в области собственной проводимости ~ T -3/2, поэтому проводимость

  = o e- ΔEg / 2kT,

где o - постоянная, не зависящая от Т.

Зависимость i от Т удобно представить в полулогарифмических координатах

ln  i  = ln o - ΔEg / 2kT .

Если по оси абсцисс отложить 1/T, а по оси ординат - ln  , то получится прямая, отсекающая от оси ординат отрезок lno (рис.11). Коэффициент наклона этой прямой к оси абсцисс (тангенс угла α наклона прямой) равен ΔEg / (2k). Строя такой график, можно определить постоянную О и ширину запрещенной зоны ΔEg.

Сравнение результатов, полученных в этом параграфе, с результатами предыдущего параграфа показывает, что между металлами и полупроводниками существует следующее принципиально важное различие.

В металлах, в которых электронный газ является вырожденным, концентрация носителей заряда практически не зависит от температуры и температурная зависимость их проводимости целиком определяется температурной зависимостью подвижности носителей.

В полупроводниках, наоборот, газ носителей является невырожденным и его концентрация весьма резко зависит от температуры, вследствие чего температурная зависимость их проводимости практически полностью определяется температурной зависимостью концентрации носителей. При данной температуре концентрация носителей заряда и проводимость собственных полупроводников определяется шириной их запрещенной зоны.

ПРИМЕСНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Электропроводимость полупроводников, обусловленная наличием в них примесных центров, называется примесной проводимостью.

Примесными центрами (примесями) являются: атомы или ионы посторонних элементов. Роль примесей могут играть различные дефекты и искажения в кристаллической решетке (пустые узлы, междоузельные атомы, сдвиги, возникающие при деформации кристалла, и т.п.). Каждый примесный центр создает в запрещенной зоне дискретный разрешенный уровень.

Примесная проводимость возникает, если часть атомов полупроводника заменить в узлах кристаллической решетки атомами, валентность которых отличается на единицу от валентности основных атомов.

С целью повышения концентрации электронов в решетку полупроводника IV группы периодической системы вводят атомы элементов V группы. Атом примеси замещает атом полупроводника в узле кристаллической решетки. Введенная примесь образует локальный энергетический уровень ЕД, расположенный на зонной диаграмме (рис.12) в запрещенной зоне. Этот уровень лежит вблизи дна зоны проводимости. Для перехода электронов в зону проводимости требуется энергия ΔEnp (энергия активации), значительно меньшая ширины запрещенной зоны ΔEg. Кроме того, часть электронов попадает в зону проводимости из валентной зоны, образуя там дырки. Концентрация электронов в зоне проводимости намного превышает концентрацию дырок в валентной зоне, следовательно, электроны являются основными носителями заряда, дырки - неосновными. Примеси, отдающие при возбуждении свои электроны в зону проводимости, называются донорами. Полупроводники с донорной примесью обладают электронной электропроводностью, и их называют полупроводниками n-типа.

При введении в решетку полупроводника IV группы периодической системы в качестве примеси атомов элементов III группы образуется локальный уровень EА, расположенный в запрещенной зоне вблизи потолка валентной зоны (рис.13). Электроны могут переходить из валентной зоны на примесные уровни, образуя неподвижные электроны, не участвующие в электропроводности. Одновременно, в результате ухода электронов, в валентной зоне возникают подвижные дырки. Некоторая часть электронов может быть переброшена в зону проводимости. Однако, концентрация дырок намного превышает концентрацию электронов, поэтому дырки - основные носители заряда, а электроны - неосновные. Примеси, способные при возбуждении захватывать электроны, называют акцепторами; полупроводник, электропроводность которого обусловлена в основном перемещением дырок, называют полупроводником p-типа.

Процесс переброса носителей, сопровождающийся увеличением их концентрации в зонах, называется генерацией носителей. Наряду с процессом генерации носителей, происходит и обратный - рекомбинация носителей, при которой концентрация носителей в зонах уменьшается.

В примесных полупроводниках концентрация n основных носителей заряда определяется концентрацией введенной примеси N. Процесс введения примеси в полупроводник называют легированием.

Температурная зависимость электропроводности невырожденных примесных полупроводников, как и собственных, определяется в основном температурной зависимостью концентрации носителей.

На рис. 14 приведена схематическая кривая зависимости ln (Т) для примесного полупроводника. На этой кривой можно выделить три характерных области: ab, bc, cd.

Область ab соответствует низким температурам и простирается до температуры Ts истощения примеси, т.е. температуры, при которой примесные уровни полностью ионизированы. Концентрация носителей в этой области

n=2N2πm kTh232eΔEg2kT

или                                              n  ~  ( kT )3/2 e - ΔEnp / 2kT,

где ΔEnp - энергия активации примеси.

Подвижность определяется в основном рассеянием на примесях и  U ~ T -3/2.  Тогда проводимость

 np =  npо e-ΔEnp / 2kT,

где - npо   -  коэффициент, зависящий от природы материала.

Логарифмируя последнее выражение, находим

ln np  =  ln npо  - ΔEnp / 2kT .

В координатах ln np  и  1/ T получим прямую, образующую с осью абсцисс угол anp , тангенс которого пропорционален энергии активации примеси dEnp.

tg anp = ΔEnp / 2kT

Таким образом, область ab отвечает примесной проводимости полупроводника, возникающей вследствие ионизации примесных атомов.

Область bc простирается от температуры истощения примесей Ts до температуры перехода к собственной проводимости Ti. В этой области все примесные атомы ионизированы, но еще не происходит заметного возбуждения собственных носителей, вследствие чего концентрация носителей сохраняется приблизительно постоянной и равной концентрации примеси n»N. Поэтому температурная зависимость проводимости полупроводника в этой области определяется температурной зависимостью подвижности носителей. Если основным механизмом рассеяния носителей в рассматриваемой области является рассеяние на тепловых колебаниях решетки, для которого характерно уменьшение подвижности с ростом температуры, то проводимость на этом участке будет падать. Этот случай и показан на рис.14. Если же основным механизмом окажется рассеяние на ионизированных примесях, то проводимость в области bc будет увеличиваться с ростом температуры.

Область cd соответствует переходу к собственной проводимости полупроводника. В этой области концентрация носителей равна концентрации собственных носителей. Поэтому проводимость полупроводника в этой области

  »  i =  io e -ΔEg / (2kT)

В полулогарифмических координатах lg - 1/T графиком этой зависимости является прямая cd, идущая к оси абсцисс под углом αi , тангенс которого пропорционален ширине запрещенной зоны ΔEg :

tg α i = ΔEg / (2k).

ВНУТРЕННИЙ ФОТОЭФФЕКТ

При освещении полупроводника в нем возможно перераспределение электронов по энергетическим состояниям и увеличение концентрации носителей заряда. Это явление называют внутренним фотоэффектом.

Под воздействием света электрон может перейти из валентной зоны в зону проводимости (рис.15-а). В процессе hn  ³ ΔEА

В полупроводнике p-типа фотоны возбуждают переходы электронов из валентной зоны на уровень акцепторов взаимодействия фотона с электроном энергия фотона целиком передается электрону. Поскольку для перехода электрона из валентной зоны в зону проводимости необходимо сообщить ему энергию, равную или большую энергии запрещенной зоны, то энергия фотона  hn  должна быть равной или большей dEg , т.е. hn ³ dEg .

В полупроводнике n-типа возможен переход электронов с примесных уровней в зону проводимости (рис.15-б). Энергия фотона в этом случае (рис.15-в), и энергия фотона hn ³ dEД.

Электропроводность полупроводника, обусловленная фотоэффектом, называют фотопроводимостью.

Полная электропроводность s полупроводника складывается из темновой проводимости  тем , осуществляемой равновесными носителями заряда, и фотопроводимости  фот :

  =   тем +   фот .

Роль фотопроводимости в общей электропроводности тем больше, чем ниже температура (при условии Т > 0 К ), т.е. чем ниже темновая электропроводность. Носители заряда, возбужденные фотонами в зону проводимости, могут иметь большую энергию, чем равновесные носители. В этом случае фотоносители располагаются на более высоких энергетических уровнях зоны проводимости, чем равновесные (такие носители называются “горячими”). В течение очень малого промежутка времени (10 -10 - 10 -12 с) за счет взаимодействия с решеткой эти носители передают ей избыточную энергию и переходят на свободные нижние уровни зоны проводимости (термолизуются). Подвижность неравновесных носителей такая же, как у равновесных.

Следовательно,

 = q [ (nо + nф) μ n + (pо + pф) μ p ],

где nф, pф - концентрации фотоносителей (электронов и дырок соответственно);

nо, pо - концентрации равновесных носителей заряда.

Явление внутреннего фотоэффекта широко применяется в электронной технике. Основными характеристиками фотоприемников являются вольт-амперная, спектральная и энергетическая характеристики. Спектральная характеристика - зависимость чувствительности фотоприемника от длины волны падающего на фотоприемник монохроматического излучения. Энергетическая характеристика выражает зависимость фототока Iф от потока излучения F, падающего на фотоприемник.

Энергетическая характеристика описывается обычно степенной функцией вида		Iф ~ F n.

Показатель степени n характеризует линейность энергетической характеристики.

При n » 1 характеристика линейна; область значений F (от FmIn до Fmax), в которой это условие выполняется (рис.16), определяет диапазон dF линейности фотоприемника.

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Рассмотрим зависимость коэффициента поглощения K полупроводников от частоты оптического излучения (рис.17).

Очевидно, что собственный полупроводник будет поглощать в интервале частот , соответствующих условию hn ³ Eg, и не поглощать, если hn  <  Eg.

Поглощение полупроводников можно изменять, вводя легирующие примеси, которые увеличивают поглощение либо в области низких частот (материалы p-типа), либо при частотах, которые соответствуют энергиям несколько меньше Eg (материалы n-типа)

ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНАЯ РЕКОМБИНАЦИЯ

Очевидно, что помимо образования электронов проводимости и дырок проводимости, возможен и обратный процесс - рекомбинация электронов и дырок (рис.18). Процесс рекомбинации является относительно редким явлением, поскольку, для рекомбинации электрон и дырка должны достаточно долго находиться в одном и том же месте. Рекомбинация носителей осуществляется различными путями: переходом электронов из зоны проводимости в валентную зону (рис.18-а); через локальные энергетические уровни, расположенные в запрещенной зоне (рис.18- б,в).

Процесс рекомбинации сопровождается выделением энергии. Выделение энергии может происходить в виде фотона (фотонная рекомбинация), может переходить в энергию решетки, т.е. выделяться в виде фононов (фононная рекомбинация), может быть передана свободному электрону (ударная рекомбинация или рекомбинация Оже).

p- n - ПЕРЕХОД

Переходный слой между двумя областями полупроводника, одна из которых имеет электропроводность n-типа, а другая - p-типа, называют электронно-дырочным переходом или p-n-переходом.

Рассмотрим физические процессы, протекающие на контакте двух полупроводниковых материалов, обладающих разным типом электропроводимости. До вхождения в контакт оба полупроводниковых материала электрически нейтральны: в полупроводнике n-типа заряд основных носителей - электронов - компенсируется зарядом ионизированных доноров, а в полупроводнике p-типа заряд дырок - зарядом ионизированных акцепторов. В случае контакта полупроводников, на границе оказывается большой перепад концентраций электронов и дырок, что вызывает возникновение диффузионных потоков основных носителей заряда: электронов из полупроводника n-типа в полупроводник p-типа и дырок во встречном направлении. Диффундирующие носители заряда создают диффузионные токи. Диффузия носителей заряда приводит к нарушению электрической нейтральности полупроводников. В приконтактной области электронного полупроводника остается нескомпенсированный положительный заряд доноров, а в дырочном полупроводнике - нескомпенсированный отрицательный заряд акцепторов. Между этими объемными зарядами возникает электрическое поле, которое препятствует диффузии основных носителей заряда - возникает потенциальный барьер. Для перехода границы полупроводников основные носители заряда должны обладать энергией, достаточной для преодоления электрического поля. По мере роста нескомпенсированных зарядов доноров и акцепторов потенциальный барьер увеличивается и диффузионные потоки электронов и дырок уменьшаются.

Неосновные носители заряда, совершая тепловое движение, могут попасть в область действия образовавшегося электрического поля, которая переносит их через границу в соседний полупроводник. Неосновные носители заряда создают потоки носителей, направленные навстречу диффузионным. Токи неосновных носителей называют дрейфовыми, т.к. они обусловлены действием электрического поля. По мере нарастания напряженностей электрического поля, потоки неосновных носителей растут. Состояние термодинамического равновесия в переходной области наступит тогда, когда потоки неосновных носителей уравновесят потоки основных. Через границу полупроводников проходят четыре тока: два диффузионных тока Inn и Ipp основных носителей и два дрейфовых тока Inp и Ipn неосновных носителей заряда. В состоянии равновесия сумма токов, проходящих через переход, равна нулю, т.е.  Inn + Ipp + Inp + Ipn = 0.

В состоянии термодинамического равновесия уровень Ферми в обоих полупроводниках проходит на одной высоте (рис.19), что ведет к искривлению энергетических зон и образованию потенциального барьера. Электрону, находящемуся на дне зоны проводимости полупроводника n-типа, для перехода в полупроводник p-типа нужно преодолеть потенциальный барьер df , в то время как электроны, находящиеся в зоне проводимости полупроводника p-типа, свободно “скатываются” в полупроводник n - типа.

Концентрация подвижных электронов и дырок, способных преодолеть потенциальный барьер:

n = nо exp [ -ef КРП / (kT)] ,

р = ро exp [ -ef КРП  / (kT)] ,

где  nо  и  pо  - равновесные концентрации электронов и дырок в кристалле соответственно; f КРП - контактная разность потенциалов.

Приложим к р - n - переходу внешнее напряжение: плюс к n- и минус к p-области (такое включение p-n-перехода называют обратным). Такая полярность внешнего напряжения соответствует полярности контактной разности потенциалов и приводит к увеличению высоты потенциального барьера  на величину  eUВН, где UВН - приложенное напряжение (рис.20-б).

Из-за увеличения высоты потенциального барьера в n-области уменьшается количество электронов, а в p-области - количество дырок, имеющих энергию, достаточную для его преодоления:

n = nо exp[ - (ef КРП + eUВН ) / kT ] ,

p = pо exp[ - (ef КРП  + eUВН ) / kT ] .

При определенной высоте потенциального барьера потоки основных носителей заряда через p-n-переход практически прекращаются и ток через переход будет обусловлен только потоками неосновных носителей, скатывающихся с потенциального барьера.

Таким образом, при данной полярности внешнего напряжения через p-n-переход проходит только ток генерации неосновных носителей заряда, величина которого определяется их концентрацией. Концентрация неосновных носителей заряда зависит от температуры и не зависит от напряжения в сравнительно широких пределах. Ток, обусловленный генерацией неосновных носителей заряда, называют током насыщения Is.

При изменении полярности приложенного внешнего напряжения: плюс - к p-области, минус - к n-области - прямое включение, высота потенциального барьера уменьшается (рис.20-в). Количество основных носителей заряда, имеющих энергию, необходимую для преодоления потенциального барьера, увеличится:

n = nо exp[ - ( ef КРП - eUВН ) / kT ],

p = pо exp[ - ( ef КРП - eUВН ) / kT ].

Это приводит к возрастанию диффузионного тока через переход; дрейфовый ток не изменяется.

Изменение высоты потенциального барьера с помощью внешнего напряжения приводит к изменению ширины p-n-перехода. При увеличении внешнего напряжения в прямом направлении ширина перехода уменьшается, а концентрация носителей заряда увеличивается; при возрастании напряжения в обратном направлении ширина перехода увеличивается, а концентрация носителей уменьшается.

При включении перехода в любом направлении дрейфовые токи остаются постоянными, а изменяются диффузионные токи. Концентрация носителей заряда, способных преодолеть потенциальный барьер, изменяется по экспоненциальному закону, поэтому изменение диффузионного тока :

IДИФ = Is exp [ eU ВН  / ( kT )].

Полный ток через переход при прямом направлении (UВН > 0):

IПР = IДИФ - IДР = Is exp {[ eU ВН  / ( kT )] - 1},

при обратном направлении (UВН  < 0):

IОБР = IДР  - IДИФ = IS {1- exp [ eU ВН  / (kT) ].

При прямом направлении перехода можно пренебречь дрейфовой составляющей:

IПР = Is exp [ eUВН  / (kT) ],

а при обратном - диффузионной:

IОБР = Is.

Графически зависимость тока I от величины напряжения U, приложенного  к  p - n - переходу  представлена на рис.21.

ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕТА ПОЛУПРОВОДНИКАМИ

Как уже отмечалось, возможно испускание света при рекомбинации электронов и дырок (фотонная рекомбинация). Для увеличения вероятности этого процесса следует, прежде всего увеличить число электронов проводимости и дырок. Это достигается, например, при использовании сильно легированных полупроводников. При     контакте сильно легированных полупроводников, обладающих разным типом электропроводности уровень Ферми не находится в запрещенной зоне: уровень Ферми n-области находится в зоне проводимости, а р-области - в валентной зоне. При этом ширина p-n-перехода очень мала (~1010 м).

Использование такого p-n-перехода гарантирует высокую концентрацию дырок и электронов, но, как видно из рис.22-а, электроны и дырки находятся в разных местах, что препятствует рекомбинации. Если приложить к p-n-переходу большое прямое смещение (рис.22-б), сравнимое по величине с шириной запрещенной зоны, то будет обеспечена высокая вероятность появления электронов проводимости и дырок одновременно в одном и том же месте и, следовательно, высокая вероятность рекомбинации. Эта конструкция позволяет получить значительный выход световой энергии и называется светодиодом.

Параметры светодиодов определяются его вольт-амперной характеристикой (рис.23). Различия прямых ветвей вольт-амперной характеристики связаны с разницей в ширине запрещенной зоны применяемых материалов. Чем меньше длина волны излучения, тем больше прямое падение напряжения на светодиоде и потери электрической энергии в нем. Обратные ветви вольт-амперной характеристики имеют малое допустимое обратное напряжение, т.к. ширина p-n-перехода в светодиодах незначительна.